第三章  采购需求

一、工程量清单

## 1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及采购文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与采购文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下： 无。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

1.7 工程量清单已包括本次招标范围内施工图纸的全部内容，请供应商认真复核，如有异议，请于投标截止时间5天前以书面形式报招标代理公司以便核准。如无异议，图纸无变更时，投标价为固定价，不再变化。

## 2、投标报价说明

2.1  响应报价应根据采购文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

1）《建设工程招标控制价编审规程》CECA/GC 6-2011；

2）《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；

3）《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）及相关综合解释等文件；

4）提供的工程量清单及图纸；

5）与建设项目有关的文件、规范、技术资料；

6）其他相关资料。

2.2   取费说明

1）工程材料价格依据《郑州市建设工程主要材料价格信息》按照郑州市最新信息价，信息价没有的按市场询价计入；

2）人工、机械、管理费按豫建消技[2022]2号文调整；

3）增值税税率按建办标函[2019]193号以9%计取；

4）夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取。

## 3、未尽事宜执行当地现行相关清单及控制价编制相关文件。

## 4、招标人提供的工程量清单另附（自行下载）

注：供应商可使用新点投标清单制作工具制作清单或使用新点投标清单转换工具进行转换。

二、图纸

## 图纸(另见电子版附件，从河南省公共资源交易平台下载，采购人不提供纸质版)

三、技术标准和要求

依据施工图设计文件和现行的中华人民共和国、河南省、郑州市、相关行业的法律、法规、规范、技术标准和要求执行。

本工程所采用的喷涂聚脲防水材料应符合GB/T 23446-2009《喷涂聚脲防水涂料》国标2型标准。

1、固体含量	≥98%

2、凝胶时间	≤45s

3、表干时间	≤120s

4、拉伸强度	≥16.0MPa

5、断裂伸长率≥450%

6、撕裂强度	≥50N/mm

7、低温弯折性≤-40°C

8、不透水性：0.4MPa，2h不透水

9、加热伸缩率≤1.0%（伸长）

加热伸缩率≤1.0%（收缩）

10、吸水率≤5.0%

11、定伸时老化：加热老化无裂纹及变形，人工气候老化无裂纹及变形

12、粘接强度≥2.5MPa

13、热处理：拉伸强度保持率=80~150%

断裂伸长率≥400%

低温弯折率≤-35°C

14、碱处理：拉伸强度保持率=80~150%

断裂伸长率≥400%

低温弯折率≤-35°C

15、酸处理：拉伸强度保持率=80~150%

断裂伸长率≥400%

低温弯折率≤-35°C

16、盐处理：拉伸强度保持率=80~150%

断裂伸长率≥400%

低温弯折率≤-35°C

17、人工气候老化：拉伸强度保持率=80~150%

断裂伸长率≥400%

低温弯折率≤-35°C

18、硬度（邵A）≥80

19、耐磨性：700g，500r≤30mg

20、耐冲击性≥1.0kg.m

响应清单中所有材料均应注明品牌及型号或详细描述，凡未写明者，发包人有权在施工中指定材料品牌及型号。

太阳能热水设备拆除仅指将控制主机及相应储水罐拆除搬移，不包含该设备太阳能板部分。

注：此次采购包括图纸及工程量清单中所有内容。